PARA CADENA; FACTOR DE; CARGA DE TRABAJO; PESO. Diam. (plg.); SEGURIDAD; (Ton.); (Kg.). 3/4"; 4:1; 4,1; 1,68. 7/8"; 4:1; 6,4; 2. 1"; 4:1; 8,4; 3,36. 1 1/4"; 4:1; 14,1; 6,3. 1 1/2"; 4:1; 21,3; 12,76. 1 3/4"; 4:1; 33,3; 19,5. Características: Acero de Aleación templado y revenido. Prueba de Carga individual a 2,2 veces la carga límite de trabajo...