[image: image1.png]CLEVLOK SAFETY SLING HOOK

ghain  Hook D H M R O | Mass Idenification

mm Number mm mm mm_ mm mm mm kg Markings

7,0 HA-022-S 89 8 S8la 27 " 81 19 03 7 CM Herc-alloy
10,0 025-S 110 12 113 33 37 24 09 10 CM Herc-alloy
13,0 028-S 140 15 134 40 49 30 20 13 CM Herc-alloy
16,0 029-S 160 19 154 44 60 37 24 16 CM Herc-alloy
20,0 030-S 199 22 187 56 72 43 52 20 CM Herc-alloy





